附件1

武汉市预拌混凝土绿色生产管理

技术导则（试行）

2021年  月  日发布                                2021年  月  日实施

武  汉  市  城  乡  建  设  局

前  言

根据武汉市城建局《关于下达2020年科技项目计划的通知》（【2020】 1153号 ）的要求，为有效提升武汉市预拌混凝土行业绿色生产水平，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准规范，参照湖北省及武汉市有关政策文件，并在广泛征求意见的基础上，编制本导则。

本导则的主要内容有：1总则、2术语、3基本规定、4厂区要求、5原材料、6设备设施、7生产管理、8运输管理、9环保管理、附录A《预拌混凝土绿色生产管理技术导则》专项检查表。

本导则由武汉市城乡建设局负责管理，武汉市建筑节能办公室负责本导则技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至武汉市建筑节能办公室（地址：武汉市建设大道721号建管大楼3楼；电话：027-85761184；邮编：430015）。

本导则主编单位：武汉市建筑节能办公室

武汉混凝土协会

本导则参编单位：	中国建筑科学研究院有限公司

本导则主要起草人员：江进发  邹  松  袁向前  周永祥  王  磊

杨力荔  彭  力  韩栩仟  郑  旭  张  泳

王  伟  宋普涛  周郅人  朱逸飞  王祖琦

梁永泉  高  飞  杨家华

目录

1总则	1

2术语	2

3基本规定	3

4厂区要求	4

5原材料	5

6设备设施	6

6.1 一般规定	6

6.2粉料储存设施	6

6.3骨料储存设施	6

6.4外加剂储存设施	7

6.5原材料输送设施	7

6.6 搅拌系统	7

6.7生产类废弃物处理及处置设施	7

6.8清洗设施	8

6.9生产供气设施	8

7生产管理	9

7.1一般规定	9

7.2原材料管理	9

7.3生产过程管理	9

7.4生产类废弃物管理	9

7.5职业健康与安全管理	10

8运输管理	11

8.1原材料运输	11

8.2混凝土拌合物运输	11

9环保管理	12

附录A《预拌混凝土绿色生产管理技术导则》专项检查表	13

本技术导则用词说明	21

引用标准名录	22

# 1总则

1.0.1为规范本市预拌混凝土企业建设与生产，推动资源节约和环境保护，促进预拌混凝土生产与城乡建设、生态环境相互协调，实现行业减量集约高质量发展，制订本导则。

1.0.2本导则适用于武汉市行政区域内预拌混凝土的生产及运输的管理。

1.0.3预拌混凝土生产及运输管理除执行本导则外，尚应遵守国家、湖北省和武汉市现行有关标准及法规的规定。

# 2术语

2.0.1 预拌混凝土绿色生产 Green production of ready-mixed concrete

采用先进技术及管理措施，实现预拌混凝土生产全过程满足节约资源和保护环境基本要求的综合活动。

2.0.2  生产类废弃物 industrial waste

预拌混凝土生产过程中产生的废水、废浆、废弃混凝土等废弃物的总称。

2.0.3  生产废浆 industrial waste mud

预拌混凝土生产过程中所形成的含有较多固体颗粒物的液体。

2.0.4  生产废水industrial waste water

预拌混凝土生产过程中产生的废水的总称。

2.0.5  生产性粉尘 industrial dust

预拌混凝土生产过程中产生的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的总称。

# 3基本规定

3.0.1预拌混凝土绿色生产应符合节能减排、低碳环保、安全健康及可持续发展的要求。

3.0.2预拌混凝土企业的组织机构、管理制度、设备设施、运输车辆、检测仪器等应满足绿色生产管理要求。

3.0.3预拌混凝土搅拌站应对粉尘、厂界噪声、固体废弃物排放进行监测，结果应满足环保要求，并留存监测记录。

3.0.4预拌混凝土搅拌站厂址应符合相关法律法规及武汉市城市规划、土地利用总体规划和环境保护的要求。

3.0.5新建混凝土搅拌站应按本导则有关规定进行建设和验收，并定期按附录A评分表进行检查，检查得分不应低于90分。

3.0.6本市范围内既有混凝土搅拌站储料区、搅拌楼、物料输送系统应分区域或整体全封闭，道路及生产区域地面应全部硬化，并应按照本导则中评分表要求进行升级改造，改造后按附录A评分表检查得分不应低于85分。

3.0.7运输车辆进岀厂应保持清洁，车轮及车身应采用专业清洗设备清洗干净车辆清洗水应循环使用，不得排出厂外。

3.0.8生产及生活用热水、照明等宜采用可再生能源。

3.0.9大气污染物最高允许排放浓度不应高于10mg/m3，混凝土搅拌站（楼）的计量层、搅拌层和骨料堆场的大气污染物无组织排放监控点浓度限值不应高于0.8mg/m3，操作间、办公区和生活区大气污染物无组织排放监控点浓度限值不应高于0.4mg/m3。

3.0.10无法处置的固体废弃物、危险废弃物应委托有资质的单位进行处理。

3.0.11混凝土企业应按照附录A的要求定期进行自检。

# 4厂区要求

4.0.1厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置。

4.0.2厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化，排水应顺畅，功能应满足生产、运输及废水回收要求。

4.0.3围墙四周内侧、生活区、办公区内未硬化的空地应进行绿化，厂区总绿化率不应小于10%。

4.0.4 厂区及道路宜采用吸入式机械清扫设备进行清扫作业，保持清洁。

4.0.5厂区内应配备雨水及生产废水、废浆回收、处置系统。

4.0.6 厂区内应设置固定的生产废弃物暂存处。生产类废弃物应分类存放、优先回收利用。

4.0.7 厂区内生活垃圾应单独处置，不应和生产垃圾共同堆弃、处理。

4.0.8厂区内无法回收利用的废弃物及危险废弃物应委托有资质的单位进行处理，严禁未经处理直接倾倒、堆放、丢弃、遗撒或排放。

4.0.9生产区域的封闭宜委托具备资质的设计机构进行工业建筑设计，宜充分考虑高度、采光、吸音、隔声、通风、安全、耐久、节能等使用功能，外观应简洁美观，清新明亮，并与周边环境相协调。

4.0.10 厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化和社会秩序的要求。

4.0.11 厂区外应按门前三包要求进行管理。

4.0.12 厂区内应配备洒水降尘设备，并适时进行降尘清洁。

F

# 5原材料

5.0.1宜优先选用获得绿色产品认证的原材料。

5.0.2宜综合利用机制砂石、矿山废石、尾矿制备的骨料和再生骨料，其性能应符合《建设用砂》GB/T 14684、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176、《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240等相关标准的要求，并应经试验确定其适用性和适宜用量。

5.0.3宜优先选用符合现行标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046等国内现行标准要求的工业废渣类掺合料，并应经试验确定其适用性和适宜用量。

5.0.4混凝土外加剂产品的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）等污染物释放量应符合相关规定。对多组分外加剂宜采用分别计量的方式。

5.0.5利用生产废水、生产废浆作为拌合用水时，应经试验确定适用性和利用量。

5.0.6预拌混凝土生产用大宗粉料不应使用袋装方式，特殊袋装原材料的存储与使用应做好安全与粉尘防护和包装袋回收处理工作。

5.0.7大宗原材料运输距离大于200km时，宜采用船运运输。

5.0.8当掺加纤维等特殊原材料时，应安排专人负责技术操作和环境安全。

5.0.9应定期检查原材料输送系统及外加剂储存系统，发现遗撒、渗漏问题应及时采取措施纠正。

5.0.10 不应使用未经淡化处理的海砂，使用淡化海砂时其性能应符合《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206的要求。

# 6设备设施

## 6.1 一般规定

6.1.1搅拌站（楼）应采用整体封闭方式。

6.1.2搅拌站（楼）应采用信息化管理系统，提高生产精度，减少人为操作误差。

6.1.3搅拌站（楼）应使用远程控制系统，操作间应与生产搅拌楼分离布置。

6.1.4原材料储运、混凝土生产、设备清洗、废弃混凝土循环利用等工艺设施应科学合理，减少能源消耗和污染排放。

6.1.5宜选用技术先进、低噪音、低能耗、低排放的搅拌、运输和试验设备，并应定期检查、维护设备，确保设备运行正常。

6.1.6除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配，保持正常运行状态。

6.1.7磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位，应安装视频监控装置，并制定专项清洁管理措施。

## 6.2粉料储存设施

6.2.1粉料仓应设收尘装置，收尘装置应定期清理及维护，确保运行正常。收尘系统设置在地面时应设置反吹装置。收尘装置设在料仓顶部的，应设置人员走梯与安全标识，确保安全。

6.2.2粉料系统除吹灰管及除尘器出口外，不得再有通向大气的出口。粉料仓顶部应设安全阀。

6.2.3粉料仓应设置料位在线监测装置和高限位报警装置，高限位报警装置应同时安装在磅房和吹灰口处。达到高限位时应自动停止吹灰。

## 6.3骨料储存设施

6.3.1砂石骨料采用骨料棚或骨料仓存储。不同品种、规格砂、石骨料应设坚固隔墙，分区存放，储存量应满足混凝土生产能力需要。

6.3.2骨料棚与配料机械设施应封闭在一起。骨料棚边墙高度不宜低于7m，顶部高度不宜低于10m，除车辆及人员进岀外大门应保持常闭状态。

6.3.3骨料棚内场地面应全部硬化，并有排水设施，确保排水通畅。

6.3.4骨料棚及配料仓应安装水雾喷淋系统且运转正常，配料仓水雾喷淋系统应全覆盖。

6.3.5骨料仓或骨料棚应封闭严密。有人工作业的骨料棚顶部应设有换气孔，换气孔处应安装除尘设施。

## 6.4外加剂储存设施

6.4.1外加剂应采用储存罐封闭储存，具有防溢岀、防渗漏措施。

## 6.5原材料输送设施

6.5.1粉料应采用电动螺杆式压缩机气力输送，输送装置应完全密封且方便清理及维护，吹灰口应采用密闭连接，输送管道应完全密闭，输送空气工作压力不应超过0.2MPa，吹灰过程无泄漏。

6.5.2骨料宜采用集中上料系统，不宜采用皮带输送系统。采用皮带输送系统时，下料斗上部应设收尘装置，输送皮带走廊及皮带机卸料处应封闭严密。

6.5.3液体输送系统应密闭连接，无渗漏溢岀。

## 6.6 搅拌系统

6.6.1混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘设备，收尘器集灰应自动进入搅拌机，收尘器过滤面积应与生产系统相匹配。

6.6.2搅拌楼计量层及搅拌设备宜采取降噪隔音措施。

6.6.3搅拌楼宜安装混凝土储料斗或采取其他措施，防止卸料时混凝土冲击飞溅和滴漏。

6.6.4混凝土装料区应设置清洗和生产废水收集设施，保持地面和周围墙壁清洁。

6.6.5搅拌站应定期检查和清理搅拌机叶片、衬板，保持搅拌机内无混凝土结块。

## 6.7生产类废弃物处理及处置设施

6.7.1应采用砂石分离机处置废弃新拌混凝土，产生的砂石应及时清理、分类使用，产生的废水和废浆应通过专用管道进入生产废水和废浆处置系统，并应进行回收处理。

6.7.2预拌混凝土绿色生产应配备完善的生产废水处置系统，可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统。排水沟系统应覆盖连通搅拌站（楼）装车层、骨料堆场、砂石分离机和车辆清洗场等区域，并与多级沉淀池连接；管道系统可连通多级沉淀池和搅拌主机。

6.7.3废弃混凝土等生产类废弃物回收处理设备，回收能力应满足处置需要。回收处理设备应保持完好状态，回收处置区宜全封闭且适合机械作业，并应保持清洁。

6.7.4 生产废浆的处理宜采用零排放综合处理设备。

6.7.5 宜结合降雨情况及生产能力，合理设置雨水、生产废水收集及存储设施。

6.7.6 生活垃圾严禁混入生产类废弃物，并应按《武汉市生活垃圾分类实施方案》的要求进行有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾及其它垃圾分类及处置。

## 6.8清洗设施

6.8.1应配备搅拌机和运输车辆清洗设施，保持设备和车辆清洁。

6.8.2搅拌机、混凝土运输车的清洗用水应优先使用中水、雨水，并应循环利用。

## 6.9生产供气设施

6.9.1应采用电动螺杆式空气压缩机，并放置于封闭场所，采取吸音、隔音措施。

# 7生产管理

## 7.1一般规定

7.1.1预拌混凝土企业应建立健全绿色生产管理的工作标准、实施细则与考核办法。

7.1.2搅拌站应建立综合调度中心，实现生产全过程信息化互联互通，生产区域内的主要排放点及关键工序和重要设备运行情况应实现可视化，监控数据保存期不少于3个月。

7.1.3 应合理安排生产供应，控制剩退混凝土量，减少固体废弃物产生。

7.1.4应对收尘、降噪、废弃物处理、清扫等设备进行定期检查，建立并保存设备运行检查和维修保养记录。其中收尘器滤芯及粉料仓顶安全阀应每月检查1次。

7.1.5应有符合搅拌站现状的空气污染应急响应预案。

## 7.2原材料管理

7.2.1水泥、粉煤灰、矿粉、复合掺合料等用量较大的粉状物料不应使用袋装。特殊袋装原材料的存储与使用应做好安全与粉尘防护和包装袋的回收处理工作。

7.2.2应定期检查原材料输送系统及外加剂的储存罐，发现遗撒、渗漏问题及时采取措施纠正。

7.2.3粉状物料的质量检验应有专门的取料装置，防止粉料撒落。

## 7.3生产过程管理

7.3.1应采用自动化、信息化生产控制系统，称量记录应自动存储并可追溯。

7.3.2生产区域应保持干净整洁。

## 7.4生产类废弃物管理

7.4.1废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，也可采用砂石分离机进行处置。分离后的砂石应及时清理、分类使用。

7.4.2废弃的混凝土试块及硬化的废弃混凝土应采取再生利用措施，不应随意丢弃。

7.4.3经沉淀或压滤处理的生产废水可用于硬化地面降尘和生产设备冲洗。

7.4.4废浆及经过沉淀或压滤处理的生产废水静置沉淀24h后用于混凝土生产时，应符合下列规定：

1 生产废水与混凝土拌合用水按实际比列混合后的生产用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定，掺量应通过混凝土试配确定。

2 混凝土用水中可掺入适当比例的废浆，配合比设计时可将废浆中的水计入混凝土用水量，固体颗粒量计入胶凝材料用量，废浆用量应通过混凝土试配确定；

3 掺用废浆前，宜采用均化装置将废浆中固体颗粒分散均匀；

4 废浆宜经专用管道和计量装置输入搅拌主机。

7.4.5生产废水、废浆不宜用于制备预应力混凝土、装饰混凝土、高强混凝土和暴露于腐蚀环境的混凝土；不应用于制备使用碱活性或潜在碱活性骨料的混凝土。

## 7.5职业健康与安全管理

7.5.1预拌混凝土绿色生产除应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系要求》GB/T  28001的规定外，尚应符合下列规定：

1 应设置安全生产管理小组和专业安全工作人员，制定安全生产管理制度和安全事故应急预案，每年度组织不少于一次的全员安全培训；

2 在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员应佩戴相应的防护器具；

3 工作人员应定期进行体检。

7.5.2生产区的危险设备和地段应设置醒目安全标识，安全标识的设定应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定。

7.5.3拌混凝土搅拌站应识别混凝土生产全过程潜在的危险源，进行风险评估，并制定相应的风险预警和防控措施。

# 8运输管理

## 8.1原材料运输

8.1.1原材料运输车辆使用的能源应符合本市环保要求，且应达到尾气污染物排放标准要求。

8.1.2原材料运输车辆进岀场应计重，计重设备应具备数据存储和传输功能。

8.1.3原材料运输车辆在搅拌站内行驶速度不超过5km/h，避免扬尘，卸料时应打开料仓水雾喷淋设备，卸料后车辆应清扫干净。

8.1.4砂石骨料宜采用集装箱运输。运距超过200km宜采用船运，短途接驳宜采用新能源车辆运输。

8.1.5原材料运输应采取防止遗撒，降低噪声和粉尘的措施，流散物体应采用全封闭车辆运输。

## 8.2混凝土拌合物运输

8.2.1混凝土搅拌运输车使用的能源应符合本市的环保要求，且应达到尾气污染物排放标准要求。

8.2.2混凝土搅拌运输车应有防止遗撒装置。

8.2.3混凝土搅拌运输车应具有搅拌罐反转报警装置。

8.2.4混凝土搅拌运输车应安装应配置北斗车辆定位系统且建立运输调度表进行运输调度管理。

8.2.5混凝土搅拌运输车外表应干净整洁，卸料口应有防漏措施，入料口、卸料斗不得有粘灰，在厂内行驶速度不超过5km/h，避免扬尘。

8.2.6混凝土搅拌运输车应安装视频管理系统，防止运输过程加水。

# 9环保管理

9.0.1应按现行标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328等标准的要求绘制厂区污染物排放点和大气、噪声监测点分布图，并在现场相应位置设有明显标识。

9.0.2企业应配备大气污染物排放自动监控设备并纳入统一监控系统，自动监控设备应保持稳定运行。

9.0.3搅拌站（楼）的厂界声环境噪声最大限值昼间不应大于70dB(A)，夜间不应大于60dB(A)

9.0.4粉尘、厂界噪声、厂区卫生监测频率应符合表9.0.4的规定。监测应有记录。

表9.0.4粉尘和噪声厂区卫生的监测频率

| 监测对象 | 监测频率 |
| --- | --- |
| 粉尘 | 1次/日 |
| 厂界噪声 | 昼、夜各1次/周 |
| 厂区卫生 | 2次/日 |

# 附录A《预拌混凝土绿色生产管理技术导则》专项检查表

| 类别 | 序 号 | 检查项目 | 分 值 | 评分标准 | 检查 方法 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 | 1 | 搅拌站建设环境影 响评价、竣工环保 验收报告 | 1 | 有环评批复得1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 2 | 组织机构及管理制度 | 1 | 组织机构健全、有质量体系文件及绿色生产管理制度，绿色生产岗位配置齐全，人员 职责和分工明确得1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 3 | 封闭情况检查 | 12 | 新（迁）建搅拌站：搅拌楼（含粉料筒仓）、物料堆场及输送设备整体全封闭（四周及顶部）得12分，没有整体封闭的本项不得分。 既有搅拌站：搅拌楼（含粉料筒仓）、物料堆场及输送设备分区域全封闭（四周及顶部）得12分；相关部位有一项没有全封闭的本项不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 4 | 废弃物分类存放 | 3 | 生产区内设置独立的生产废弃物、危险废弃物及生活垃圾存放处得1分，存放处适合机械清运作业得1分，各类垃圾分类存放得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 5 | 生产废弃物处置 | 6 | 配备废弃混凝土小型预制件生产、砂石分离、浆水再利用设施，且设施运行正常得6分；每缺少1项扣2份。 | 查阅记录 现场 考察 |  |
|  | 6 | 废水再利用 | 2 | 处理后的生产废水用于生产或用于降尘及设备冲洗得2分 | 查阅资料现场考查 |  |
|  | 7 | 废浆处置和利用 | 2 | 废浆无害化处理或处理后用于生产，得2分 | 查阅资料现场考查 |  |
|  | 8 | 废弃混凝土利用 | 2 | 废弃混凝土用于成型小型预制构件或由砂石分离机分离后重新利用且利用率不低于90%，得2分 | 查阅资料现场考查 |  |
|  | 9 | 危险废弃物处置 | 1 | 无法回收利用的废弃物及危险废弃物委托专业机构处理并提供有效的证明文件，得1分 | 查阅记录 现场 考察 |  |
| 厂 区 要 求 | 10 | 厂址规划 | 2 | 搅拌站有规划用地手续得1分；厂界与居民区小于50m时在厂界安装隔声装置得1分。 | 查阅资料现场考查 |  |
|  | 11 | 功能区划分 | 2 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置得2分 | 现场考察 |  |
|  | 12 | 厂区绿化率 | 2 | 厂区整体绿化面积达10%以上且厂区内未硬化空地的绿化率达到80%得2分 | 查阅资料现场考查 |  |
|  | 13 | 清扫设备 | 1 | 自备大型清扫机械且有清扫记录的得1分；使用中小型设备且有清扫记录的得0.5分。 | 查阅 资料 现场 考察 |  |
|  | 14 | 道路硬化及质量 | 2 | 道路硬化率达到100%且无破损得2 分。 | 现场 考察 |  |
|  | 15 | 水回收系统 | 3 | 生产可用水全部利用，生产非可用水实现循环使用的设施齐全，区域干净卫生，无废水排出得3分。 | 查阅资料 现场 考察 |  |
|  | 16 | 门前三包管理 | 2 | 厂区门前道路按三包要求管理得1分，厂区内卫生清洁得1分。 | 现场考察 |  |
| 原 材 料 | 17 | 机制砂及再生骨料 | 3 | 使用机制砂得1分，使用矿山废石、尾矿作为骨料的得1分；使用再生骨料的得1分。 | 现场考察 |  |
| 设备设施 | 18 | 视频监控系统 | 3 | 磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位均有视频监控得3分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 现场考察 |  |
|  | 19 | 除尘装置 | 3 | 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置且运转正常得2分，除尘设施具有反吹功能的得1分，。 | 现场考察 |  |
|  | 20 | 粉料筒仓及存储 | 2 | 粉料仓顶部设置安全阀得1分，水泥、粉煤灰矿粉等粉料仓按照厂家、种类等进行标识分类且标识清晰，得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 21 | 料位控制系统 | 2 | 筒仓处吹灰口处有筒仓高位报警得1分；料位指示和报警与磅房或调度联动得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 22 | 骨料堆场及存储 | 2 | 骨料堆场完全硬化，并有排水设施得1分；不同品种的粗、细骨料应分隔堆放，并有格挡措施得1分 | 现场考察 |  |
|  | 23 | 骨料棚或骨料仓封闭 | 2 | 骨料棚或骨料仓全部封闭，并安装除尘装置得1分；除尘装置状态和功能完好，运转正常，得1分 | 现场考察 |  |
|  | 24 | 地仓及粉料上料设备 | 2 | 地仓全封闭得1分，粉料上料设备全封闭得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 25 | 皮带输送设备 | 2 | 皮带输送设备全封闭且皮带机卸料口处有收尘设施的得2分。 | 现场考察 |  |
|  | 26 | 搅拌楼清洗设备 | 1 | 搅拌层和称量层有冲洗装置得1分 |  |  |
|  | 27 | 防喷溅设施 | 2 | 搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施得2分 | 现场考察 |  |
|  | 28 | 操作室噪音 | 2 | 操作室在搅拌楼，生产期间噪音低于标准的得1分；不符合不得分。操作室不在搅拌楼的得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 29 | 生产废水废浆处理系统 | 2 | 设置三级沉淀池得1分；排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场、砂石分离机和沉淀池得1分 | 现场考察 |  |
|  | 30 | 管理文件 | 3 | 生产管理制度、岗位职责、控制程序、检查 制度、组织机构、奖惩制度、培训制度、应 急预案等完善齐全，得3分。少一项扣1分，扣完为止。 | 查阅 记录 |  |
| 生产管理 | 31 | 生产控制 | 1 | 有中控室实现远程调度，生产操作，环保视频显示，报警系统的得1分。 | 现场 考察 |  |
|  | 32 | 生产控制远程监控 | 4 | 生产控制室与搅拌楼分离，采用远程监控操作的加10分 | 现场考察 |  |
|  | 33 | 剩退灰控制 | 1 | 有剩退灰处理措施且有效运行的得1分。 | 查阅记录 |  |
|  | 34 | 袋装粉料 | 1 | 未使用袋装粉料得1分。 | 现场考察 |  |
| 运输 管理 | 35 | 原材料车辆 | 1 | 车辆的手续齐全且在合格有效期内得1分。 | 抽查证照 |  |
|  | 36 | 砂石、水泥及其它原材料运输 | 1 | 釆用“船运的运输方式且总运量符合主管部门要求的，得1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 37 | 外部车辆管理制度 | 1 | 有对外部运输车辆超载、苫盖、密闭、遗撒 等方面的管理制度得0.5分，签有管理协议 或合同的得0.5分。 | 查阅资料 |  |
|  | 38 | 流散物体釆用全封闭车辆运输 | 1 | 武汉市搅拌站污染物在线监控平台上无不良记录反馈，符合得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 39 | 混凝土运输车 | 2 | 运输车辆有GPS定位，得1分；运输车辆达到相关环保标准，得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 40 | 车辆清洗 | 2 | 出场车辆做到及时冲洗，并无车辆带泥上路，场内停放车辆干净得1分，安装立体式高效洗轮机得1分。 | 现场考察 |  |
| 环保管理 | 41 | 扬尘污染公示牌及自动在线监测 | 2 | 挂有扬尘污染公示牌得1分，有扬尘自动在线监测设施并正常使用得1分。 | 查阅 资料 |  |
|  | 42 | 环境噪声控制 | 2 | 第三方监测环境噪声满足JGJ/T 328-2014标准5.4要求，得2分。 | 查阅资料 现场 考察 |  |
|  | 43 | 生产性粉尘控制 | 2 | 第三方监测环境粉尘满足JGJ/T 328-2014标准5.5要求，得2分。 | 查阅 记录 |  |
|  | 44 | 生产废水和废浆的监测 | 2 | 生产废水、废浆用于生产时，应有相应的检测记录得2分。 | 查阅资料 现场 考察 |  |
|  | 45 | 固体废弃物处理 | 2 | 委托有资质单位处理的得2分；不符合不得分。 | 查阅 资料 |  |
| 加分项 | 46 | 质量、环境、职业健康 | 5 | 符合《质量管理体系要求》GB/TI9001、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001和《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001的规定，各2分 | 查阅资料 |  |
|  | 47 | 安全生产 | 5 | 取得安监部门颁发的安全生产标准化证书得2分 | 查阅资料 |  |
|  | 48 | 绿色建材（生产）标识 | 10 | 获得绿色建材（生产）标识证书加10分 | 查阅资料 现场 考察 |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |

# 本导则用词说明

1为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）	表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”反面词采用“严禁”。

2）	表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或 "不得

3）	表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用

"不宜

4）	表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应 符合……规定”。

# 引用标准名录

《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》GBZ/T 229.1

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《水泥工业大气污染物排放标准》 GB  4915

《建设用砂》GB/T 14684

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

《混凝土用再生粗骨料》 GB/T 25177

《职业健康安全管理体系要求》GB/T 28001

《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》GB  31040

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《混凝土用水标准》JGJ63

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

《建筑机械与设备噪 声限值》（JG/T 5079.1-1）

附件2

《武汉市预拌混凝土绿色生产管理技术导则

（征求意见稿）》征求意见表

| 单位（盖章） |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 条文号 | 意见和/或建议 |  | 理由/背景材料 |

注：1.在“单位”栏中加盖公章；

2.纸面不够，可另增页；

3.请在截止日期前，将本征求意见表电子版和盖章扫描件一并发送。